国际纺织品生态学研究与检测协会

生态纺织品标准100

(Oeko-Tex® Standard 100)

一般要求和特殊要求

2010年版

授权使用Oeko-Tex® Standard 100标志的一般要求和特殊要求

目   录

1. 目的

2. 适用范围

3. 术语及定义

4. 条件

4.1 产品的特别要求

4.2 对使用生物活性产品的要求

4.3 对使用阻燃产品的要求

4.4 申请

4.5 样品材料

4.6 承诺声明

4.7 试验

4.8 质量控制

4.9 质量保证

4.10 合格声明

5. 标志

5.1 授权的获得

5.2 授权的限制

5.3 授权的撤销

5.4 标志类型

附录

1、目的

Oeko-Tex® Standard 100是国际纺织品生态学研究与检测协会出版的一个标准文件。该协会的下属机构见附录1。

本标准规定了授权在纺织品上加贴如附录2所示的Oeko-Tex® Standard 100标记的一般要求和特殊要求。

2、适用范围

本标准适用于纺织品、皮革制品以及生产各阶段的产品，包括纺织品及非纺织品的附件。本标准也适用于床垫、羽绒羽毛、泡沫、室内装饰及其他具有类似特性的材料。

本标准不适用于化学品、助剂和染料。

3、术语及定义

3.1 有害物质

本标准中的有害物质是指存在于纺织品或其附件中并超过最大限量，或者在通常或规定的使用条件下会析出并超过最大限量，并且在通常或规定的使用条件下会对人产生某种影响，以及根据现有科学知识水平推断，会损害人类健康的那些物质。

3.2 Oeko-Tex® Standard 100标志

Oeko-Tex® Standard 100标志(“可信任纺织品——已按照Oeko-Tex® Standard 100进行了有害物质检测”)是指符合一般及特别技术条件，并经隶属于国际纺织品生态学研究与检测协会（Oeko-Tex®）的某一机构或许可认证机构(附录1)授权，在纺织产品或其附件上使用的一种标志。

“可信任纺织品—已按照Oeko-Tex® Standard 100进行了有害物质检测” 标志声明如下内容：加贴本标志的产品符合本标准规定的技术条件，并且该产品及其按照本标准进行的符合性试验接受隶属于国际生态学纺织品研究与检测协会（Oeko-Tex®）某一机构的监督。

“可信任纺织品——已按照Oeko-Tex® Standard 100进行了有害物质检测” 标志不是质量标签。本标志仅与纺织品的制成状态有关，而不涉及产品的其它性能，例如适用性、洗涤过程的反应、成衣的生理性能、在建筑物中使用的有关性能、燃烧性能等。此外，对于其他质量或法律方面，如产品安全性与其他特性（建筑、绳索、电线等），本标志不作任何声明。

对在运输和贮存期间(其后的不适当的洗涤过程)产生的损坏、包装过程和促销活动中引起的污染(如沾染香水)、以及不适当的销售展示(如室外陈列)引起的污染，而使标贴本标志的纺织品的单个样品受到影响，本标志不对其有害物质作任何声明。

“可信任纺织品—已按照Oeko-Tex® Standard 100进行了有害物质检测”这一标识十分重要，已作为商标被广泛保护。作为商标的标签也已在世界范围内被申请或注册。为了对其加强法律保护，不仅是作为商标的标签，而且是不同的图案要素（如地球图案要素）或Oekotex、Oeko-tex、OEKO-TEX®等词语都已被注册为独立的商标。

3.3 制造商

纺织品和/或纺织品附件的制造商是指制造该产品的公司或以该公司名义生产产品的公司。

3.4 销售商

纺织品和/或纺织品附件销售商是指以批发或零售方式(百货公司，邮购商等)销售产品的公司。

3.5 品名

品名是指制造商或销售商在其标签上给出的产品名称。

3.6 制品组

一个制品组基本上是指一个组中几个制品的组合，这些制品可以使用同一个认证证书，例如：

● 由性能明确的基本材料制成且仅存在物理差别的纺织品。

● 仅由经过认证的产品通过物理组合而成的制品。

● 由同类纤维材料(例如由纤维素纤维、PES和CO的混合体、合成纤维)制成，经过后整理的纺织品。

3.7 产品分类

产品分类在本标准中是指一个按照其(将来的)用途归类的不同制品的组合。在不同的产品类别中，不仅经后整理的制品可以获取认证，而且制品生产各阶段的组件(纤维、纱线、织物)及附件也可获认证。产品分类在产品必须满足的要求和所用的检测方法方面通常有所不同。

3.7.1 婴儿用品(Ⅰ类产品)

本标准中的婴儿用品是供生产36个月龄以下婴幼儿用品的，除皮革服装以外的所有制品、基本材料和附件。

3.7.2 直接接触皮肤产品(Ⅱ类产品)

直接接触皮肤产品是指穿着时其表面的大部分同皮肤直接接触的产品(例如男、女衬衫、内衣等)。

3.7.3 不直接接触皮肤产品(Ⅲ类产品)

不直接接触皮肤产品指穿着时其表面只有一小部分同皮肤直接接触的产品(例如填充料等)。

3.7.4 装饰材料(Ⅳ类产品)

本标准中的装饰材料是指用于装饰的包括初级产品和附件在内的所有制品，如桌布、墙布、家具织物、窗帘、装饰织物、地毯和床垫等。

3.8 活性化学产品

本标准中涉及的活性化学物质是指掺入纤维材料或对纺织产品进行后整理用的所有制剂。

下列定义适用于使用这类产品的特殊要求：

3.8.1 生物活性产品

本标准中涉及的生物活性产品是指通过化学或生物方法来消除、防止和控制任何有机物的影响并使其变得无害的那些产品。

3.8.2 阻燃产品

本标准中涉及的阻燃产品是指用来降低易燃性和/或燃烧性的活性化学品。

4、条件

4.1 产品特别要求

Oeko-Tex® Standard 100列出的每一组件除了符合Oeko-Tex® Standard 100认证所需的一般要求外，还必须满足附录4列出的产品特别要求。该方法对家具、摇篮、童车、床等非典型纺织产品同样有效。

对于新的或更为严格的要求，其暂行方法的有效期至2010年4月1日。

4.2 对使用生物活性产品的要求

使用生物活性产品时，应区别掺入生物活性剂的纤维材料和后整理时用生物活性产品处理的纺织产品。

4.2.1 具有生物活性性能的纤维材料

如果经Oeko-Tex®评定表明，具有生物活性性能的纤维材料从人类生态学的角度可以在没有任何限制的情况下使用，那么这些纤维可以按照Oeko-Tex® Standard 100获得认证。

4.2.2 用生物活性产品进行的精整

如果经Oeko-Tex®从人类生态学的角度严格评定表明，按照产品制造商的建议实施的，用生物活性产品进行的精整对人体健康无害，那么这类精整可以按照Oeko-Tex® Standard 100获得认证。

4.3 对使用阻燃产品的要求

使用阻燃产品时，应区别纺纱时已作阻燃性能处理(共聚物，添加剂)的纤维材料和后整理时的阻燃产品精整。

4.3.1 具有阻燃性能的纤维材料

如果经Oeko-Tex®评定，具有阻燃性能的纤维材料，从人类生态学的角度可以无任何限制地使用，则Ⅰ～Ⅲ类产品可以根据Oeko-Tex® Standard 100获得认证。

4.3.2 用阻燃产品进行的精整

如果经Oeko-Tex®从人类生态学的角度评定，根据产品制造商的建议实施的用阻燃产品进行的精整对人体健康无害，则Ⅰ～Ⅲ类产品可以根据Oeko-Tex® Standard 100获得认证。

4.4 申请

申请授权使用Oeko-Tex® Standard 100标志者，必须向国际纺织品生态学研究与检测协会(Oeko-Tex®)的机构或其认证代理机构提出书面申请(见附录1)

4.5 样品材料

为了检测或为了参照的目的，申请人应提供足够的有代表性的样品用于认证。申请证书展期时也应照此办理。

包装说明必须遵守(见附录3)。

4.6 承诺声明

申请人须在承诺声明和申请表上正式签名，并应包括下列内容：

● 申请书中规定的详细责任。

● 告知本标志授权人有关原材料、技术过程和方法的任何改变的承诺。

● 在使用本标志的授权期满和撤销后，保证不再用本标志标贴该产品的承诺。

4.7 检测

申请人提供的样品材料和在生产场所抽取的参照材料由有关机构检测。检测形式和范围由机构确定并取决于申请人提供的产品的形式和信息。

对于具有异味的试样则表明制造方式错误，这种产品不进行检测，且不允许在产品上授权使用Oeko-Tex® Standard 100标志。

一般来说，一件制品的所有单独部件都必须进行试验。

样品的纤维构成应根据申请信息进行定性地反复测定，这些试验由申请人承担费用。

如果一个部件的重量小于总制品的1%，并且由于受制品上所能获得的数量限制而不可能进行试验，那么检测机构根据自己的能力，并考虑制品的品种及其使用情况，决定是否需要送交附加试验材料，或是否终止试验。检测机构的决定不可争辩。

4.8 质量控制

申请人应向认证机构说明在其公司内已采取的措施，以保证其制造和/或销售的获得授权使用 “可信任纺织品—已按照Oeko-Tex® Standard 100进行了有害物质检测”标志的所有产品满足Oeko-Tex® Standard 100的条件。其方法与向机构送交样品(机构据此授权)的方式相同。申请人应按照ISO 17050-1发表一个符合性声明，表明其制造和/或销售的产品满足Oeko-Tex® Standard 100的条件。

4.9 质量保证

申请人要实施一个有效的质量保证体系，以保证制造和/或销售的产品同被检测的样品一致，从而向Oeko-Tex®机构担保和证明：取自不同批次或不同颜色的产品，是按照Oeko-Tex® Standard 100标准进行抽查的。

在授权证书的有效期内，机构有权对授权产品进行2次随机检测。检测费用由证书持有者承担。如果随机检测发现偏离限定值，用不同的样品进行一次附加检测，检测费用同样由证书持有者承担。如果仍发现偏差，检测机构可以撤消使用Oeko-Tex® Standard 100标志的授权，并立即生效。

颁布第一次证书之前或之后，机构要根据Oeko-Tex® Standard 100认证程序现场检查其质量，确保其符合标准。机构有权利根据检查结果拒绝或撤销证书。包装改变的费用由证书持有者承担。每家公司要求在3年内检查至少一次。由Oeko-Tex® Standard 1000颁发证书的公司要根据证书规划的内容进行在短期内规律性的测定，额外的检查是可以免除的。

申请人承认允许Oeko-Tex®评定审核人员按照Oeko-Tex® Standard 100的认证程序参观和审查通过认证的公司。如果不符合Oeko-Tex® Standard 100的要求，则证书持有人必须支付分析试验（检验）费用和审查费用。

4.10 合格声明

制造或销售带有Oeko-Tex® Standard 100标志商品的申请人，必须就其生产或销售的产品符合Oeko-Tex® Standard 100中有害物质的限量这一声明负完全责任。

对申请人质量保证体系的可靠性认定是获准使用Oeko-Tex® Standard 100标志的必要条件。

申请人要对确保认证产品的质量负责。申请人可以向制造商、供应商、进口商转移部分质量保证。如果这样做，这种质量保证体系的有效性应再次告知检测机构。

本合格声明要填写在Oeko-Tex®协会提供的合格声明表上。

5、标志

5.1 授权的批准

如果满足本标准的所有条件，经检测不能证明存在任何偏离申请人提供的细节，并且检测结果不超过所给的限制值，则应签发证书，授权申请人在有效期内在其产品上标贴Oeko-Tex® Standard 100标志。

如遇限制值和/或检验规则改变，相关的认证产品在这种转变期间继续有效，直到证书终止期满日为止。一旦证书终止期满，必须按照现行条件履行展期手续。

5.2 授权的限制

无论何时，产品有任何专业物理或化学（如洗涤和清洁）变化（只要产品变形或者变质（洗涤和清洁及其他原因）），有证书的商品将立刻失去Oeko-Tex® Standard 100标志的授权。

标贴Oeko-Tex® Standard 100标志的最长授权期限为1年。在证书的有效期内，批准授权时的检测标准和相关限制值均为有效。经申请人要求，授权的起始时间可以从检测报告的时间起最多顺延3个月。

在Oeko-Tex® Standard 100标志的授权期满后，证书持有者有权请求展期授权1年。机构对第一、第二、第四、第五次等的展期确定一个简化的检测程序。

更新证书的终止日期为上一次终止日期之后一年整。

一旦申请表中所列的条件不再正确，标贴Oeko-Tex® Standard 100标志的授权即被终止。机构未被告知变更的情况且不能证明仍能满足Oeko-Tex® Standard 100的要求，即属于这种情况。

5.3 授权的撤销

如果通过产品控制、市场控制或其它方法确定：申请人给出的细节不正确或不再正确，或者所使用技术和/或制造条件的改变未及时报告，则使用本标志的授权将被撤销。

如果标志同本标准不一致，授权也将被撤销。

现有广告材料、展示品、标签等的使用被限制在自证书撤销之日起的2个月内。

在授权被撤销后，如果产品继续使用未授权的标志，则国际纺织品生态学研究与检测协会经第二次警告后，有权以适当的方式公布撤销授权。

在撤销的原因被更正，并将测定结果以文件形式上交发证机构以后，撤销的证书方可恢复。恢复授权后，这些测定及其手段将在短期内通过单独的审查进行检验，该审查费用由证书持有者单独承担。

5.4 标志形式

授权被批准后，申请人有权向其产品标贴1个或多个附录3所示的Oeko-Tex® Standard 100标志。

必须声明证书编号和检测机构，并应与相应的证书一致。

使用任何其它的描述形式都是不允许的。

设计标志时，必须使用下列颜色：

绿色=RAL 6010草绿

=HKS 64

=Pantone: 362 C

黄色=RAL 1016硫化

=HKS 5

=Pantone: 116 C

每次使用本标志，都必须明确指的是哪种产品。本标志可以出现于集锦、目录等中。

由于特殊的原因，如果标签只能用在两种颜色中，经检测机构另外授权，可以重新制作双色标签。

如果在特定的语言中使用曲音符号是允许使用的，诸如：“Oeko-Tex®”或者“Øko-Tex”代替“Oeko-Tex®”和“Oeko-Tex® Standard 100”。

标志可由证书持有人自己制作，但必须向发证机构出示，以获得其批准。如果从Oeko-Tex®授权的广告代理商那里直接订购标签胶片，则不必批准。进一步的信息可从机构那里获取。

附录1

下列机构归属于国际纺织品生态学研究与检测协会(OEKO-TEX®):

| A | ÖTI-Institut für Ökologie,Technik und Innovation Spengergasse 20,A-1050Wien,Austria |
| --- | --- |
| B | CENTEXBEL Technologiepark 7,B-9025 Gent/Zwijnaarde,Belgium |
| BD | Hohenstein Institute Bangladesh House no.343,Road no.25,New DOHS,Mohakhali,Dhaka-1206,Bangladesh |
| BG | Hohenstein Institute Bulgaria 98 Bulgaria Blvd, Office 11, Entrance D, 6th Floor, 1018 Sofia, Bulgaria |
| BR | CITEVE Brasil,Prestação de Serviços Lda. Rua Manoel Pereira Rolla,12-55 S303,CID,Universitária,CEP 17012-190,Bauru/S,Paulo,Brasil |
| CH | TESTEX® Schweizer textilprüfinstitut Gotthardstr.61,Postfach 585,CH-8027 Zürich,Switzerland |
| CL | Hohenstein India Pvt. Ltd./ Hohenstein Institute Sri Lanka Liaison Office 424/2/1A, 3rd Floor, Godagama Building, Galle Road, Kollupitya, Colombo-3. Sri Lanka |
| CN | 瑞士纺织检定有限公司 中国北京市西城区金融大街15号鑫茂大厦6层601C室，邮编：100140 |
| CN | 瑞士纺织检定有限公司 中国上海长寿路831号智慧广场14层，1401室，邮编：200042 |
| D | Hohenstein Textile Testing Institute Schloss Hohenstein,D-74357 Bönnigheim,Germany |
| DK | DTI Tekstill, Teknologisk Institut Gregersensvej, DK-2630 Taastrup, Denmark |
| E | AITEX.Instituto for Tecnolágico Textil Plaza Emilio Sala 1,E-03801 Alcoy, Spain |
| ET | ÖTI-Institute for Ecology, Technology and Innovation-ATR Ltd 1/1 Laselky Area, New Maadi,ET-Cairo, Egypt |
| F | IFTH ,Institut Français du Textile et de l’Habillement Avenue Guy de Collongue,F-69134 Ecully Cédex,France |
| GB | Shirley Technologies Ltd., BTTG Unit 12, Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue, Trafford Park, GB-Manchester M177 1QS,Great Britain |
| GR | CLOTEFI S.A/ETAKEI 4 EI.Venizelou str., GR-176 76 Athens,Greece |
| H | INNOVATEX Gyömröi út 86,1475 Bp.,Pf. :6,H-1103 Budapest X.,Hungary |
| HK | TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd. 11/F, Unit 1102 B,Mirror Tower,61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East,Kowloon, Hongkong |
| I | CENTRO Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. P.za Sant’Anna 2,1-21052 Busto Arsizio VA,Italy |
| IND | Hohenstein India Pvt. Ltd. Asha House,28 Suren Road, Andheri(E), Mumbai 400093,India |
| IND | Hohenstein India Pvt. Ltd. 20/1，First Floor, Jaganathar Layou, Near Vinayagar Kovil Bus StoStop,Karuvanmpalyam,Mangalam Road |
| IND | Hohenstein India Pvt. Ltd Delhi Office G-15, 1st. fl. Tower B, Inox Tower, Plot # 17, Sector 16A, Film City, 201301 Noida, India |
| J | NISSENKEN,Japan Dyer’s Inspection Institute Foundation 4-2-8,Tateishi,Katushika-ku,Tokyo 124-0012,Japan |
| K | Hohenstein Institutes Cambodia #113 Parkway Square 3FE, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat , Toul Svey Prey 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia |
| MAL | TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd. 33-2-6,Block C, Jaya One,No.72A,Jalan University,46200 Petaling Jaya,Selangor,Malaysia |
| MEX | Hohenstein Institute Pedro de Alba No.268,Col.Villa de cortés,México,D.F.,México |
| P | CITEVE,Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal Quinta da Maia-Rua Fernando Mesquita,2785,P-4706-034 Vila Nova de Famalicão,Portugal |
| PE | Institute Textil Hohenstein Av.Chrichigno Mzna C Lote 10C,Urb.San Eduardo,Piura,Peru |
| PK | AITEX Pakistan Office #103,Plot 22/C,Lane 5,Zamzama Commercial,Phase V,D.H.A.,Karachi,Pakistan |
| PL | Instytut Wlókiennictwa ul.Gdanska 118,PL-90-520 Lódz,Poland |
| RI | TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd. World Trade Center Bldg, 16th Floor, Jl. Jend. Sudiram Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia |
| RO | Institul Hohenstein România Str.Coralilor nr.3-5,013326 Sector 1,Bucuresti,România |
| ROK | TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd. Rm#1401,L G TwintelL,157-8 Samsung-dong, Kangnam-Ku.,Seoul,Korea |
| RP | OETI - Austrian Textile Research Company, Inc. Philippines (ATR) 401 Alexander House Bldg., 132 Amorsolo Street, Legspi Village, Makati City, Philippines |
| RUS | Hohenstein Institut RUS Tweskaja 20,Storenie 3 ,Office 20,125 009 Moscow,Russia |
| S | SWEREA IVF AB Argongatan 30,Box 104,S-431 53 Mölndal,Sweden |
| SGP | Shirley Technologies Ltd 18 Boon Lay Way,#07-147,Trade Hub 21,SGP-Singapore 609966 |
| SK | VUTCH-Chemitex spol.s r.o. Rybniky 954,P.O. Box B-78,SK-01168 Zilina,Slovak Republic |
| SY | Hohenstein Institute Syria Mokambo Square,Etehad Street,P.O.Box 16282,Aleppo,Syria |
| T | Hohenstein Institute Thailand 801/301(3rd floor),Moo 8 Phaholyothin Rd.,T.Kukhot,Lumlookkar,Panthum Thani 12130,Thailand |
| TN | CITEVE Tunisia Immeuble Chraka Ex.B 1āre Étage,5000 Monastir, Tunesia |
| TR | Hohenstein Istanbul Inönü Cad.No 33,Kunt Apt.,Kat 3,Daire 4,34437 Gümüssuyu-Istanbul,Turkey |
| TW | TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd. Suit 6,11th Floor,No,188,Section 5,Nanjing E.Road,Songshan District,Taipei,10571,Taiwan |
| USA | Hohenstein Institute, Textile Testing Service 4003 Birkdale Ct, Elon, NC 27244, USA |
| VN | Hohenstein Institute Vietnam 25 B Tran Van Hoang,Ward 9,Tan Binh District,Ho Chi Mih City,Vietnam |
| ZA | CSIR National Fibre Textile and Clothing Centre P.O. Box 1124,ZA-6000 Port Elizabeth,South Africa |

OEKO-TEX®认证机构

授权证书可以由Oeko-Tex®机构或下列认证机构签发。

| D | OEKO-TEX® Zertifizierungsstelle GmbH Kaiserstrasse 39, D-60392 Frankfurt am Main, Germany |
| --- | --- |
| F | ASQUAL,Association pour la promotion de l’Assurance Qualité dans la filière TteTextile-Habillement 14 rue de Reculettes, F-75013 Paris, France |

秘书处

国际纺织品生态学研究与检测协会(Oeko-Tex®)官方秘书处的联系地址如下：

| CH | OEKO-TEX® Association, Secretariat Gotthardstr.61,CH-8027 Zürich,Switzerland TEL: +41(44)2064235 FAX:+41(44)2064251 E-Mail:info@oeko-tex.com WEB:www.oeko-tex.com |
| --- | --- |

附录2

Oeko-Tex® 100标志

标志制作可以由国家推荐，尤其在斯堪的纳维亚国家。其它国家，标志制作由申请人自己负责。下列是可能的标志示例：

单语言标志：

可以在几种语言中选择其中一种作为单语言标志。

多语言标志：

制作多语种标志，可以使用数种语言的组合。但是，在拱形标识下，必须加上德语“Textiles Vertrauen”或英语译文“Confidence in Textiles”。

附录3

样品材料的包装说明

为了保护样品并保证检测结果准确性和可复验性，检测样品的包装应满足特别的要求。每个样品必须用高拉伸强度聚乙烯薄膜或聚乙烯袋包装，以免在运输过程中遭受污染。

如有可能，上述包装应进行二次包装并用胶带密封。

不允许仅用纸板盒和/或纸包装。

附录4

第1部分：极限值及色牢度

(试验方法见Oeko-Tex® Standard 200)

| 产品分类 | Ⅰ 婴 儿 | Ⅱ 直接接触皮肤 | Ⅲ 不直接接触皮肤 | Ⅳ 装饰材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值1 |
|  | 4.0-7.5 | 4.0-7.5 | 4.0-9.0 | 4.0-9.0 |
| 甲醛[mg/kg] |
| 112法令 | n.d.2 | 75 | 300 | 300 |
| 可提取重金属[mg/kg] |
| 锑(Sb) | 30.0 | 30.0 | 30.0 |  |
| 砷(As) | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 铅(Pb) | 0.2 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 镉(Cd) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 铬(Cr) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 铬(Cr)(Ⅵ) | 低于检出限4 |
| 钴(Co) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 铜(Cu) | 25.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 |
| 镍(Ni)6 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 汞(Hg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 消解试样中的重金属[mg/kg]7 |  |
| 铅（Pb）8 | 45.0 | 90.08 | 90.08 | 90.08 |
| 镉（Cd） | 50.0 | 100.03 | 100.03 | 100.03 |
| 杀虫剂[mg/kg]9 |
| 总量(包括PCP/TeCP)10 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 氯化酚[mg/kg]10 |
| 五氯苯酚(PCP) | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 四氯酚（TeCP总量） | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 第2部分：极限值及色牢度 (试验方法见Oeko-Tex® Standard 200) |
| 产品分类 | Ⅰ 婴 儿 | Ⅱ 直接接触皮肤 | Ⅲ 不直接接触皮肤 | Ⅳ 装饰材料 |
| 邻苯二甲酸酯11 [w-%] |
| DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP,DIBP10 总量 | 0.1 |  |
| DEHP, BBP, DBP, DIBP 10 总量 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 有机锡混合物[mg/kg] |
| TBT | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| TPhT | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| DBT | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| D0T | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 其他化学残余物 |
| 邻苯基苯酚(OPP) [mg/kg] | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 芳香胺[mg/kg]10,12 | 无4 |
| PFOS[μg/m2]10.13 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PFOA[mg/kg]10,13 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 1.0 |
| 染料 |
| 可分解芳胺染料10 | 不使用4 |
| 致癌性染料10 | 不使用 |
| 过敏性染料10 | 不使用4 |
| 其他染料10 | 不使用4 |
| 氯化苯和甲苯[mg/kg]10 |
| 总量 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 多环芳烃(PAH)[mg/kg]14 |
| 苯并[a]芘 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 总量10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 生物活性产品 |
|  | 无15 |  |
| 阻燃产品 |
| 一般 | 无15 |  |
| PBB，TRIS，TEPA, PentaBDE,octaBDE, DecaBDE,HBCDD10 | 不使用 |
| 第3部分：极限值及色牢度 (试验方法见Oeko-Tex® Standard 200) |
| 产品分类 | Ⅰ 婴 儿 | Ⅱ 直接接触皮肤 | Ⅲ 不直接接触皮肤 | Ⅳ 装饰材料 |
| 色牢度(沾色) |
| 耐水色牢度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 耐酸汗液色牢度 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 耐碱性汗液色牢度 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 耐干摩擦色牢度16,17 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 耐唾液和汗渍色牢度 | 牢固 |  |
| 挥发性物质释放[mg/m3]18 |
| 甲醛 [50-00-0] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 甲苯 [108-88-3] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 苯乙烯 [100-42-5] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 乙烯基环己烯 [100-40-3] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 4-苯基环己烯 [4994-16-5] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 丁二烯 [106-99-0] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 氯乙烯 [75-01-4] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 芳香烃 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 挥发性有机物 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 气味的测定 |
| 一般 | 无异常气味19 |
| SNV19565118(修改) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 禁用纤维 |
| 石棉 | 不使用 |

- 在下一步工艺中必须湿处理的产品，PH值可以在4.0-10.5之间，Ⅳ类产品中的涂层和层压皮革制品，其PH值在3.5和9.0之间为合格。

- 根据日本“112法”的试验方法，n.d.相当于单位吸收率小于0.05，相当于＜16mg/kg。

- 对于玻璃制成的附件没有要求。

- 限量：铬(Ⅵ)0.5mg/kg，芳胺20mg/kg，染料50mg/kg。

- 对于用无机材料制成的附件没有要求。

- 包括EC指令94/27/EC的要求。

- 适用于所有非纺织附件或组件，也适用于纺前染色纤维。

- 在2010年7月31日前该类产品第一级别的限值为200mg/kg，第二三四级别的限值为300mg/kg；之后至2011年3月31日，该类产品第一级别的限值将提高为90mg/kg。

- 只适用于天然纤维。

- 具体物质的种类由附录5列出。

- 适用于涂层产品、塑料溶胶印刷品、弹性泡沫塑料和塑料配件

- 适用于所有含聚氨酯的物质

- 适用于所有经防水防油整理或涂层的材料。

- 适用于所有合成纤维、纱线、丝线与塑料材料。

- 经Oeko-Tex®允许的处理方法除外（现行目录见：www.oeko-tex.com）。

- 对洗旧的产品没有要求。

- 对于颜料、还原染料或含硫着色剂，可以接受的耐摩擦色牢度的最低等级为3级(干摩擦)。

- 适用于纺织地毯，褥垫以及海绵(泡沫)和不是用于服装的大面积涂层制品。

- 无发霉、高沸点汽油、鱼腥、芳香烃和香水的气味。

附录5：                  具体物质汇总

杀虫剂

名称                               		           CAS编号

2,4,5-T (2,4,5涕)　　　　　　　　　　　　　　　　　		[93-76-5]

2,4-D (2,4滴)													[94-75-7]

Azinophosmethyl [甲基谷塞昂(谷硫磷)]						[86-50-0]

Azinophosethyl (乙基谷塞昂)							    	[2642-71-9]

Aldrine (艾氏剂)												[309-00-2]

Bromophos-ethyl (乙基溴硫磷)									[4824-78-6]

Captafol (敌菌丹)												[2425-06-1]

Carbaryl (甲萘威)						       				[63-25-2]

Chlordane (氯丹)												[57-74-9]

Chlordimeform (氯苯甲脒) 									[6164-98-3]

Chlorfenvinphos (毒虫畏)										[470-90-6]

Coumaphos (蝇毒磷) 											[56-72-4]

Cyfluthrin (氟氯氰菊酯)										[68359-37-5]

Cyhalothrin [(RS)-氯氟氰菊酯]								[91465-08-6]

Cypermethrin (氯氰菊酯)		[52315-07-8]

DEF(三硫代磷酸三丁酯)                                   [78-48-8]

Deltamethrin (溴氰菊酯)										[52918-63-5]

DDD (滴滴滴) 													[53-19-0,72-54-8]

DDE (滴滴意)											       [3424-82-6,72-55-9]

DDT (滴滴涕) 													[50-29-3,789-02-6]

Diazinon (二嗪磷，二嗪农) 									[333-41-5]

Dichlorprop (2,4-滴丙酸) 										[120-36-2]

Dicrotophos (百治磷)											[141-66-2]

Diedrin (狄氏剂)												[60-57-1]

Dimethoate (乐果) 											[60-51-5]

Dinoseb and salts (地乐酚和盐)								[88-85-7]

Endosulfan,α- (硫丹,α-) 									[959-98-8]

Endosulfan,β- (硫丹,β-) 									[33213-65-9]

Endrine (异狄氏剂)											[72-20-8]

Esfenvalerate (S-氰戊菊酯) 									[66230-04-4]

Fenvalerate (杀灭菊酯,氰戊菊酯)								[51630-58-1]

Heptachlor (七氯)												[76-44-8]

Heptachloroepoxide (七氯环氧化物)							[1024-57-3]

Hexachlorobenzene (六氯苯)									[118-74-1]

Hexachlorcyclohexane,α- (六六六；六氯化苯，α-)			[319-84-6]

Hexachlorcyclohexane,β- (六六六；六氯化苯，β-)			[319-85-7]

Hexachlorcyclohexane,α- (六六六；六氯化苯，δ-)			[319-86-8]

Isodrine（异艾氏剂）											[465-73-6]

Kelevane（克来范）											[4234-79-1]

Kepone（开蓬）													[143-50-0]

Lindane (林丹)													[58-89-9]

Malathion (马拉硫磷)											[121-75-5]

MCPA (2-甲-4-氯苯氧乙酸)										[94-74-6]

MCPB (2-甲-4-氯苯氧丁酸)										[94-81-5]

Mecoprop (2-甲-4-氯苯氧丙酸)								[93-65-2]

Metamidophos (甲胺磷)										[10265-92-6]

Methoxychlor (甲氧滴滴涕)									[72-43-5]

Mirex (灭蚁灵)													[2385-85-5]

Monocrotophos (久效磷) 										[6923-22-4]

Parathion (对硫磷, 1605)										[56-38-2]

Parathion-methyl (甲基对硫磷)								[298-00-0]

Perthane（乙滴涕）											[72-56-0]

Phosdrin/Mevinphos (速灭磷，磷君) 							[7786-34-7]

Propethamphos (烯虫磷)										[31218-83-4]

Profenophos (丙溴磷)											[41198-08-7]

Quinalphos (喹硫磷)											[13593-03-8]

Strobane（毒杀芬）											[8001-50-1]

Telodrine（碳氯灵）											[297-78-9]

Toxaphene (毒杀芬)											[8001-35-2]

Trifluralin (氟乐灵)											[1582-09-8]

氯化酚

名称															    CAS编号

Pentachlorophenol（五氯苯酚）								[87-86-5]

2，3，5，6-Pentachlorophenol（2，3，5，6-五氯苯酚）		[935-95-5]

2，3，4，6-Pentachlorophenol（2，3，4，6-五氯苯酚）		[58-90-2]

2，3，4，5-Pentachlorophenol（2，3，4，5-五氯苯酚）		[4901-51-3]

邻苯二甲酸酯

名称																	CAS编号

Di-iso-nonylphtalate（邻苯二甲酸二异壬酯）				[28553-12-0] DINP

[68515-48-0]

Di-n-octylphthalate（邻苯二甲酸二正辛酯）					[117-84-0]   DNOP

Di-(2-ethylhexyl)-phthalate[邻苯二甲酸二(2-乙基己酯)]	[117-81-7]   DEHP

Di-isodecylphthalate（邻苯二甲酸二异癸酯）				[26761-40-0] DIDP

[68515-49-1]

Butylbenzylphthalate（邻苯二甲酸丁基苄基酯）				[85-68-7]    BBP

Dibutylphthalate（邻苯二甲酸二丁酯）						[84-74-2]    DBP

Di-iso-butylphthalate（苯二甲酸二异丁酯）				   [84-69-5]    DIBP

致癌性芳胺

名称																	CAS编号

MAKⅢ，1类                                    		    CAS编号

4-Aminobiphenyl (4-氨基联苯)									[92-67-1]

Benzidine (联苯胺)											[92-87-5]

4-Chloro-o-toluidine (4-氯-邻甲苯胺)						[95-69-2]

2-Naphthylamine (2-萘胺)										[91-59-8]

MAKⅢ，2类                                     		    CAS编号

o-Aminoazotoluene (邻氨基偶氮甲苯)							[97-56-3]

2-Amino-4-nitrotoluene (2-氨基-4-硝基甲苯) 				[99-55-8]

p-Chloroaniline (对氯苯胺)									[106-47-8]

2,4-Diaminoanisole (2,4-二氨基苯甲醚) 						[615-05-4]

4,4’-Diaminobiphenylmethane (4,4’-二氨基二苯甲烷)		[101-77-9]

3,3’-Dichlorobenzidine (3,3’-二氯联苯胺)					[91-94-1]

3,3’-Dimethoxybenzidine (3.3’-二甲氧基联苯胺)			[119-90-4]

3.3’-Dimethylbenzidine (3,3’-二甲基联苯胺) 				[119-93-7]

3.3’-Dimethyl-4,4’-diaminobiphenylmethane

(3,3’-二甲基-4.4’-二氨基二苯甲烷)				[838-88-0]

p-Cresidine (2－甲氧基－5－甲基苯胺)         				[120-71-8]

4,4’-Methylene-bis-(2-chloroaniline)

(4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷)				[101-14-4]

4,4’-Oxydianiline (4,4’-二氨基二苯醚)					[101-80-4]

4,4’-Thiodianiline (4,4’-二氨基二苯硫醚)					[139-65-1]

o-Toluidine (邻甲基苯胺)										[95-53-4]

2,4-Toluylendiamine (2,4’-二氨基甲苯)						[95-80-7]

2,4,5-Trimethylaniline (2,4,5-三甲基苯胺) 					[137-17-7]

o-Anisidine (2-Methoxyanilin) (邻甲氧基苯胺)	      		[90-04-0]

2,4-Xylidine (2,4-二甲基苯胺)								[95-68-1]

2,6-Xylidine (2,6-二甲基苯胺)                        	[87-62-7]

4-Aminoazobenzene15  (4-氨基偶氮苯)                   				[60-09-3]

致癌性染料

C.I.通用名							       C.I.结构号    	    	CAS编号

C.I. Acid Red 26 (酸性红26)					C.I.16 150				3761-53-3

C.I. Basic Red 9 (碱性红9)            		C.I.42 500				569-61-9

C.I. Basic Violet 14 (碱性紫14)          	C.I.42 510 		    632-99-5

C.I. Direct Black 38 (直接黑38)       		C.I.30 235				1937-37-7

C.I. Direct blue 6 (直接蓝6）      		C.I.22 610				2602-46-2

C.I. Direct Red 28 (直接红28)				C.I.22 120				573-58-0

C.I. Disperse Blue 1 (分散蓝1)				C.I.64 500				2475-45-8

C.I. Disperse Orange 11 (分散橙11)			C.I.60 700				82-28-0

C.I. Disperse Yellow 3 (分散黄3)			C.I.11 855				2832-40-8

过敏性染料

C.I. 通用名                              C.I.结构号       		CAS编号

C.I. Disperse Blue 1 (分散蓝1)  		   C.I.64 500				2475-45-8

C.I. Disperse Blue 3 (分散蓝3)				C.I.61 505				2475-46-9

C.I. Disperse Blue 7 (分散蓝7)				C.I.62 500				3179-90-6

C.I. Disperse Blue 26 (分散蓝26)   		C.I.63 305

C.I. Disperse Blue 35 (分散蓝35)  									12222-75-2

C.I. Disperse Blue 102 (分散蓝102)									12222-97-8

C.I. Disperse Blue 106 (分散蓝106)									12223-01-7

C.I. Disperse Blue 124 (分散蓝124)									61951-51-7

C.I. Disperse Brown 1 (分散棕 1)                  	   			23355-64-8

C.I. Disperse Orange 1 (分散橙1)				C.I.11 080    	2581-69-3

C.I. Disperse Orange 3 (分散橙3)				C.I.11 005     	730-40-5

C.I. Disperse Orange 37 (分散橙37)				C.I.11 132

C.I. Disperse Orange 76 (分散橙76)				C.I.11 132

C.I. Disperse Red 1 (分散红1)					C.I.11 110     	2872-52-8

C.I. Disperse Red 11 (分散红11)					C.I.62 015   		2872-48-2

C.I. Disperse Red 17 (分散红17)    			C.I.11 210 		3179-89-3

C.I. Disperse Yellow 1 (分散黄1)				C.I.10 345    	119-15-3

C.I. Disperse Yellow 3 (分散黄3)				C.I.11 855      	2832-40-8

C.I. Disperse Yellow 9 (分散黄9)				C.I.10 375      	6373-73-5

C.I. Disperse Yellow 39 (分散黄39)

C.I. Disperse Yellow 49 (分散黄49)

禁用的其他染料

C.I. 通用名                              C.I.结构号       		CAS编号

C.I.Disperse Orange 149 (分散橙149)	                        85136-74-9

C.I. Disperse Yellow 23 (分散黄23)        C.I.26 070          6250-23-3

氯化苯和甲苯

Dichlorobenzenes    （二氯苯）

Trichlorobenzenes   （三氯苯）

Tetrachlorobenzenes （四氯苯）

Pentachlorobenzenes （五氯苯）

Hexachlorobenzene   （六氯苯）

Chlorotoluenes      （氯甲苯）

Dichlorotoluenes  （二氯甲苯）

Trichlorotoluenes （三氯甲苯）

Tetrachlorotoluenes （四氯甲苯）

Pentachlorotoluene  （五氯甲苯）

多环芳烃(PAH)

名称                                          CAS编号

Acenaphtene           (苊)                                  83-32-9

Acenaphthylene        (1,8-亚乙基萘)                      	208-96-8

Anthracene            (蒽)                                  120-12-7

Benzo[a]anthracene    (苯并[a]蒽)                           56-55-3

Benzo[a]pyrene        (苯并芘)                              50-32-8

Benzo[b]fluoranthene  (苯并[b]荧蒽)                         205-99-2

Benzo[ghi]perylene    (苯并[ghi]苝)                         191-24-2

Benzo[k]fluoranthene  (苯并[k]荧蒽)                         207-08-9

Chrysene              (屈)                                  218-01-9

Dibenz[a,h]anthracene （二苯蒽）                            53-70-3

Fluoranthene           （荧蒽）                             206-44-0

Fluorene               （芴）                               86-73-7

Indeno[1,2,3-cd]pyrene （茚并[1,2,3-cd]比）                 193-39-5

Naphthalene            （萘）                               91-20-3

Phenanthrene           （菲）                               85-01-8

Pyrene                 （芘）                               129-00-0

禁用的阻燃物质

名称                                             CAS编号

Polybrominated biphenyles         多溴化联苯 	               59536-65-1 PBB

Tri-(2,3-dibromopropyl)-phosphate 三-(2,3-二溴丙酯)-磷酸盐 	 126-72-7  TRIS

Tris-(aziridinyl)-phosphinoxide   三-(吖丙啶基)-(氧膦基)   	 545-55-1  TEPA

Pentabromodiphenylether          五溴二苯醚            32534-81-9 pentaBDE

Octabromodiphenylether           八溴联苯醚            32536-52-0  octaBDE

Decabromodiphenylether             十溴二苯醚	1163-19-5	decaBDE

Hexabromocyclododecane            六溴环十二烷           25637-99-4  	HBCDD

PFOS/PFOA

名称                                            CAS编号

Perfluorooctane sulfonates(全氟辛烷磺酸)					多种编号    PFOS

Perfluorooctanoic acid(全氟辛酸)           		      [335-95-5]   PFOA

(本译文仅供参考，内容以原文为准。)